产品数据

SynTop 320    SynTop 1000

高温链条油

德国TECCEM® SynTop 320及SynTop 1000是一种多元醇酯基合成高温链条油。在高温下具有非常低的蒸发率。在蒸发试验中，仅有很少的积炭。

德国TECCEM® SynTop 320及SynTop 1000 提供非常优秀的润滑特性，并且在高负载下具有很低的磨损特性。除了链条之外，它还可以应用于轴承、导轨和滑动表面。

- 纺织拉幅机链条

- 滚珠轴承

- 导轨

- 滑动表面

- 低挥发率

- 极佳的润滑特性

- 低残炭

- 高粘度指数

典型技术数据

|  | SynTop 320 | SynTop 1000 |
| --- | --- | --- |
| 基础油 | 合成酯基 | 合成酯基 |
| ISO 粘度等级 | 320 | 1000 |
| 粘度, mm2/s @ 40˚C | 349 | 1020 |
| 倾点 (˚C) | -25 | -10 |
| 闪点 (˚C) | +280 | +280 |
| 密度, g/ml @ 15˚C | 0.95 | 0.96 |
| 粘度指数 | 152 | 157 |
| 推荐使用温度范围 (°C) | -20 至 +230 | -5 至 +260 |
| 颜色 | 淡琥珀色 | 淡琥珀色 |

包装：1公升、5公升 及 20公升

| 中国总代理： 深圳市韦思域实业有限公司 深圳市 龙岗区 布吉镇 罗岗路囗 百合酒店公寓楼D楝 30J | 电话：(0755)28285811, 28273251, 28272609 传真：(0755)28274728 纲址：www.civic-lube.com |
| --- | --- |