产品数据

SynTop P100

高温润滑脂

TECCEM® SynTop P100是一种合成高温脂，是用多酯基础油和PTFE增稠剂制成的。它的低挥发性能是它能够在260ºC的高温条件下长期润滑。

TECCEM® SynTop P100当留在高温下，显示高粘着性能。

它的高磨损保护及极好润滑特性能可使高负荷金属部件传动时不会卡死。

典型应用：

- 可调较的主轴

- 蜗轮及开放齿轮

- 导轨、滑动部件、凸轮、驱动圆盘

- 滚珠及园柱轴承

特点：

- 高粘附性

- 抗磨损

- 高磨损保护

- 抗滑动时卡死

- 能在260ºC的条件下长期润滑

- 与矿物油可混合及兼容

典型技术数据

|  | SynTop P100 |
| --- | --- |
| 基础油 | 合成酯基 |
| 稠化剂 | PTFE |
| NLGI等级 | 2 |
| 滴点 | 无 |
| 基础油粘度 mm2/s(40ºC) | 1020 |
| 基础油粘度指数 | 157 |
| 推荐使用温度范围 (°C) | -20 至 +260 |

包装：1公斤, 5公斤

| 中国总代理： 深圳市韦思域实业有限公司 深圳市 龙岗区 布吉镇 罗岗路囗 百合酒店公寓楼D楝 30J | 电话：(0755)28285811, 28273251, 28272609 传真：(0755)28274728 纲址：www.civic-lube.com |
| --- | --- |