产品数据   
来自Tribology/Tech-Lube的特种润滑剂
T-707
合成高温润滑脂
Tribology/Tech-Lube’s T-707是一种采用合成基础油、高温稳定增稠剂和添加剂调制而成的高温润滑脂。它适合用于所有类别的轴承。无滴点、积炭少。适合用于频繁需要换油脂的场所，也适合用于印刷厂。
典型技术数据
	
	T-707

	NLGI等级（DIN 51818）
	2

	颜色
	黄绿色

	增稠剂  
	Silica

	基础油
	多酯基

	滴点
	无

	基础油粘度 cSt (40ºC)
	70

	           cSt (100ºC)
	10.6

	抗水性   
	+ +

	外观                                                        
	轻型/中等

	推荐使用温度范围 (°C)
	-32 至 +315


包装：1公斤 (罐装)
	中国总代理： 深圳市韦思域实业有限公司
             深圳市 龙岗区 布吉镇 罗岗路囗
             百合酒店公寓楼D楝 30J
	      电话：(0755)28285811, 28273251, 28272609
      传真：(0755)28274728  

      纲址：www.civic-lube.com


