WIRE ROPE GREASE  “赛高”钢丝绳油脂

TROCO -WIRE ROPE GREASE “赛高”钢丝绳油脂是一种高性能锂皂润滑脂，特别调制用于大多数苛刻的建筑机械和矿山机械。这种淡颜色润滑脂是由精炼基础油、增稠剂，增粘剂和防腐抑制剂调和而成。

质量：

- 防止盐水或者淡水的腐蚀

- 防止高速甩落

- 黏附于钢丝绳绳股，不会变粘稠或呈纤维状

- 当钢丝绳滑过滑轮、铰盘和盘鼓时，提供极好的润滑性能

- 延长服务寿命并且对钢丝绳提供更好的安全性能

- 当恰当使用时，非常的经济

- 提供宽的温度范围

应用：

- 润滑和保护所有类别的钢丝绳、锚链、升降机钢缆等

- 对金属线缆的生锈和腐蚀进行长效保护

| 典型分析 |
| --- |
| 滴点，F(C),ASTM D-566或ASTM D-2265 | 最小 340 F |
| 油分离 @ 160F (71C) %,重量，FTMS 791B 方法321.2 | 最大 0.5 |
| 水，%最大，ASTM D-95 | 0.1 |
| 闪点，F(C) (基础油成分)，ASTM D-92 | 350 F |
| 锈蚀测试 5% 盐水在 100 F (38C), 5 MILS (127 Micro-M), Minimum hours (Q 面板 type S), ASTM B-117 | 在暴露1000小时后锈蚀等级 7，ASTM D-610 |
| 水溶性离子 氯化物，PPM 最大，ASTM D-512 硝酸盐，PPM 最大，D3867 硫化物，PPM 最大，APHA 4500-S2E(17th Edition) | 10 10 10 |
| 浸泡测试 5%盐雾 @ 100F (38C) 5 MILS (127 Micro-M) 膜层,Q 面板, Type S. 把50%面板浸没于5%盐溶液中，并暴露于盐雾中 ASTM B-117 (修改后) | 在720 小时暴露于盐雾中没有乳化 |
| 与护套的兼容性 聚合体暴露于润滑脂，40天 @ 150 F(66C) ,ASTM D-4289的硬度和体积的变化 聚合体暴露于润滑脂，40天 @ 150 F(66C) ,ASTM D-638的拉伸强度的变化 | 硬度变化最大15%，体积变化最大10% 拉伸强度变化30% |